配电室高压绝缘垫技术指标及应用注意事项

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用，主要采用采用胶类绝缘材料制作上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。具体内容如下：配电室高压绝缘垫注意事项

1、绝缘台垫的规格

（1）按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

（2）按颜色可分为：黑色绝缘毯，红色脚垫，绿色胶垫

（3）按厚度可分为：,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

2、黑色绝缘毯使用范围及存储方式：广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

3、15KV绝缘台垫1.15KV绝缘台垫概述：配电室高压绝缘垫注意事项

（1）简介：加强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘台垫又称为绝缘胶垫，绝缘橡胶垫，黑色绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

（2）外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有

4．绝缘台垫的国家标准：序号项目周期要求说明1工频耐压试验1年电压等级工频耐压kV持续时间min使用于带电设备区域高压151低压3.51试验时先将绝缘台垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘台垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合。

5.绝缘台垫常规使用配置：配电室高压绝缘垫注意事项

（1）5KV绝缘台垫厚度：3mm比重：5.8KG/m2颜色：红，绿，黑

（2）10KV绝缘台垫厚度：5mm比重：9.2KG/m2颜色：红，绿，黑

（3）15KV绝缘台垫厚度：5mm比重：9.2KG/m2颜色：红，绿，黑

（4）20KV绝缘台垫厚度：6mm比重：11KG/m2颜色：红，绿，黑

（5）25KV绝缘台垫厚度：8mm比重：14.8KG/m2颜色：红，绿，黑

（6）30KV-35KV绝缘台垫厚度：10mm12mm比重：18.4KG/m222KG/m2颜色：红，绿，黑

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!